Esercizi di progettazione di un imballaggio: alimenti sensibili all’ossigeno

- l’OPP con una spessore di 25 m ha una GTRO2 = 2500 ml/(m2 day bar) a 25°C. Il materiale è usato per confezionare un prodotto in atmosfera protettiva pari al 100% O2.  Sapendo che l’area della confezione è di 0.1 m2, calcolare il flusso di ossigeno attraverso il materiale di imballaggio. Calcolare il flusso qualora lo spessore del OPP fosse di 100 m?

- Si vuole confezionare dell’olio d’oliva in bottiglie di 1,5 litri realizzate da un materiale biodegradabile con un valore di kP (O2) di 1,5 x 10-10 cc/(m s Pa). Stabilire se il materiale identificato è accettabile sapendo che la shelf life dell’olio non deve essere inferiore a 12 mesi a 25°C e che l’olio risulta non più accettabile se reagisce con una concentrazione di ossigeno di 50 ppm.  Lo spessore della bottiglia è di 300 m e l’area è 0,02 m2. Qualora il materiale non risultasse idoneo, quale parametro relativo al confezionamento potresti modificare per consentire all’azienda di confezionare l’olio con il materiale biodegradabile?

- Un’azienda intende confezionare delle focacce farcite in atmosfera protettiva (70% N2-30% CO2). Il film a disposizione dell’azienda è un poliaccoppiato a base di PA e PP di spessore 53 m con una OTR (velocità di trasmissione dell’ossigeno) a 23°C e 0% di umidità relativa pari a 30 cc/m2/24. La OTR è stata determinata utilizzando il metodo dinamico. Il volume libero e l’area della confezione sono, rispettivamente, 350cc e 470cm2. Sapendo che l’ossigeno all’interno della confezione non deve superiore il 2%, verificare se il materiale di imballaggio è idoneo a garantire al prodotto una shelf life di 2 mesi.

- Un contenitore cilindrico di HDPE con una concentrazione iniziale di ossigeno del 2,5% è conservato a 25C. La costante di permeabilità dell’HDPE a 25°C è 150 (cc mil)/(100 in2 atm giorni)

  - Derivare un’equazione per descrivere come varia la concentrazione di ossigeno all’interno del contenitore in funzione del tempo

  - Diagrammare la concentrazione di ossigeno in funzione del tempo fino a 12 mesi per contenitori di spessore 10, 35 e 50 mil, rispettivamente.  Assumere che il raggio sia uguale a 3 in e l’altezza è 6 in

  - Diagrammare la variazione di ossigeno in funzione del tempo fino a 12 mesi per contenitori di raggio 2, 3, e 4 in, rispettivamente. Assumere un’altezza pari a 6 in e uno spessore di 35 mil.

  - Stimare la concentrazione di ossigeno dopo 3 anni.

- Un contenitore cilindrico (r=6 cm; h=15 cm) di un materiale (spessore: 100 m) la cui permeabilità all’anidride carbonica (kPCO2) a 25°C è 2x10-4 cc m-1 bar-1 24h-1 è utilizzato per confezionare una bevanda gassata a base di anidride carbonica. La confezione è stoccata in aria a temperatura ambiente. Sapendo che il prodotto non è più accettabile quando la concentrazione dell’anidride carbonica nella confezione si riduce del 20%, determinare la shelf life del prodotto così confezionato.

- Dei panini vengono confezionati in atmosfera protettiva costituita dal 20% di CO2 e dall’80% di N2 (vol/vol). Il materiale della confezione è polipropilene (PP) ed il suo spessore è 30 m. La permeabilità all’azoto e all’anidride carbonica del film vale rispettivamente 80 (cc(STP) m)/(m2 giorno kPa) e 2100 (cc(STP) m)/(m2 giorno kPa), mentre quella dell’ossigeno vale 0.062 (cc(STP) m)/(m2 giorno kPa). È noto che quando la concentrazione di ossigeno nella confezione supera il 2% si ha la formazione di muffe sulla crosta del pane. Calcolare il tempo necessario a raggiungere la concentrazione di ossigeno critica per i panini.

- Si vuole confezionare del latte UHT (densità: 1020 kg/l) in bottiglie di PET da ½ litro. La superficie esterna delle bottiglie è di 400 cm2. Studi preliminari hanno dimostrato che l’ossigeno che penetra nella bottiglia causa l’insorgere di un sapore di rancido dovuto all’ossidazione dei grassi e che quando il latte reagisce con un ammontare di ossigeno superiore a 50ppm diventa inaccettabile. Le bottiglie vengono conservate a 25°C in ambiente con U.R del 60% (P0=3.17 kPa). Calcolare lo spessore minimo della bottiglia che garantisce una shelf life di 6 mesi (kP H2O=8.15x104 cc m/day kPa m2). Calcolare inoltre il calo peso della confezione in questo periodo.

- Un’industria decide di verificare la possibilità di confezionare il vino in bottiglie di PET. La bottiglia prescelta ha una superficie laterale di 720 cm2 ed uno spessore di 0.046 cm ed una capacità di 1 lt. La permeabilità all’ossigeno del PET a 25°C è pari a 0.3 x10-11 (ml (STP) cm)/(cm2 s cmHg), mentre quella alla SO2 è pari a 30x10-11 (ml (STP) cm)/(cm2 s cmHg). Nel vino inizialmente vi è un livello di SO2 pari a 100 ppm di cui il 50% in forma libera. Quando l’anidride solforosa presente in forma libera si riduce della metà, la qualità organolettica del vino decade, analogamente quando 5 ppm di ossigeno sono assorbite dal vino, il suo sapore diventa inaccettabile. Sapendo che la shelf life della bottiglia di vino deve essere di almeno un anno, verificare se l’ipotesi di usare bottiglie di PET è o meno accettabile.

- Un prodotto contiene olio con un’elevata quantità di acidi grassi polinsaturi. Il prodotto diventa inaccettabile quando la concentrazione di ossigeno all’interno della confezione supera 100 ppm. Sapendo che 1 kg di prodotto è confezionato in un imballaggio di HDPE (1 mm) e che l’area superficiale è 0.1 m2 e che HDPE 25 m ha una permeance di 2000 ml/(m2 day bar), calcolare la shelf life del prodotto (1 ml di O2 è uguale a 1.43 mg).

- Ricerche in laboratorio hanno dimostrato che il caffè conservato a temperatura ambiente, se esposto a 0.05 bar di ossigeno risulta non accettabile al consumo. A tal fine è conveniente confezionare il caffè in un’atmosfera protettiva priva di ossigeno (100% N2) ed utilizzare un imballaggio barriera. La confezione può essere approssimata ad un cubo (L=5 cm) e si può approssimare che la velocità di ossidazione sia trascurabile rispetto alla velocità di permeazione dell’ossigeno attraverso l’imballaggio. Supponendo che bisogna confezionare 10 g di caffè, determinare la permeance (esprimerla con il sistema di misura internazionale) che deve possedere il materiale di imballaggio per ottenere un prodotto con una shelf life di 12 mesi.