## Slide 1
Calci idrauliche

## Slide 2
Sistema calce - pozzolana
Materiali ad attività pozzolanica sono quei materiali che nei confronti della calce hanno comportamento simile alla pozzolana (Coccio pesto, tufo, terra di Santorino, trass ecc).
Difetti delle malte di calce aerea e sabbia
Scarse proprietà meccaniche
Scarsa resistenza chimica alle acque (a causa solubilizzazione, anche se lenta, del carbonato di calcio)
Impossibilità di indurimento in ambiente subaqueo.
Malte pozzolaniche
La sostituzione, parziale o totale, della sabbia con pozzolana o materiali similari fornisce un legante che risulta avere, rispetto ad una malta di calce aerea:
Maggiore velocità di presa ed indurimento;
Maggiori resistenze meccaniche;
Maggiore resistenza all’azione solubilizzatrice dell’acqua;
Capacità, dopo la fase di presa, di indurire in ambiente subaqueo
Potere impermeabilizzante.

## Slide 3
L’uso delle malte idrauliche a base di grassello di calce e pozzolana o materiali ad attività pozzolanica, iniziato nell’antichità da fenici, greci e, soprattutto, romani, è proseguito, senza grosse differenze, fino alla seconda metà del XVIII secolo, quando viene scoperta e inizia la produzione industriale e l’uso della calce idraulica.

## Slide 4
Calce idraulica
Per calce idraulica si intende il prodotto di cottura a temperature intorno a 1000-1200°C di marne (calcari argillosi e argille calcaree) o, in senso moderno, di miscele di calcare e argilla.
Vengono impropriamente chiamate calci idrauliche anche le miscele di cemento, filler (inerti calcarei finemente macinati) e aeranti, che hanno, in fase di messa in opera e indurimento, proprietà simili a quelle delle calci sopraindicate.
Argilla: roccia sedimentaria avente come costituenti mineralogici caratterizzanti i silico-alluminati idrati:
x Al2O3 . y SiO2 . z H2O

## Slide 5
Storia dei leganti idraulici (calci e cemento)
1756
In Inghilterra Smeaton confrontando calci prodotte con calcari di diversa provenienza individua l’importanza della presenza dell’argilla nella materia prima per ottenere una calce di qualità migliore.
1812-1818
In Francia il Vicat
conferma i risultati di Smeaton
dimostra che nella cottura avviene la reazione tra il carbonato di calcio con la silice e l’allumina dell’argilla
dimostra che è possibile produrre calce idaulica cuocendo calcare e argilla.
1844
Johnson (Inghilterra) produce il primo cemento moderno, cuocendo miscele di calcare e argilla a temperature notevolmente superiori a quelle usuali per la calce idraulica;
Dimostra l’importanza che la cottura avvenga a temperature tali da assicurare la presenza di un’abbondante fase fusa (scoria).