## Slide 1
Cemento 1

## Slide 2
Clinker di Portland
Si definisce Clinker di Portland il prodotto che si ottiene durante la cottura a temperatura di scorificazione (1500°C) di miscele di calcare (80%) e argilla (20%).
Si definisce Cemento Portland il prodotto che si ottiene dal Clinker di Portland aggiungendovi gesso biidrato in ragione del 5-7%.

## Slide 3
Ciclo di produzione del Clinker di Portland
Superficie specifica del cemento in polvere
300 m2/kg
Il Clinker deve essere raffreddato rapidamente al di sotto di 700°C

## Slide 4
Forno rotativo per la produzione del Clinker di Portald
Macinazione del cemento

## Slide 5
Nomenclatura della chimica del cemento.
C = CaO
S = SiO2
A = Al2O3
F = Fe2O3
H = H2O
N = Na2O
K = K2O
C = CO2
S = SO3
M = MgO

## Slide 6
Miscele eutettiche (eutettico: “che fonde bene”)
Sono miscele a due o più componenti che fondono ad una temperatura minore di quelle dei singoli componenti puri.
Esempio: sistema piombo (Pb) – stagno (Sn)
Tf (Pb) = 327°C e Tf (Sn) = 232°C
La lega Pb – Sn, al 62% di Sn, fonde a 183°C
La velocità delle reazioni chimiche è tanto maggiore quanto maggiore è il grado di contatto fra i reagenti
  Le reazioni in fase omogenea (es: fra gas, fra liquidi miscibili) sono molto veloci
  Le reazioni eterogenee (es; fra solidi, fra gas e solidi, fra liquidi e solidi) sono più lente perché avvengono solo all’interfaccia
  Le reazioni eterogenee fra i solidi possono essere velocizzate aumentando la superficie di contatto fra le fasi:
    riducendo i solidi in forma di polveri sottili, miscelandole accuratamente, e trattando il miscuglio a temperatura elevata
    sciogliendo i solidi in un solvente comune, in modo che si abbia contatto diretto a livello molecolare, atomico, ionico.
Concetti introduttivi

## Slide 7
A
B
Reazione in fase solida
La reazione A(sol) + B(sol)→ AB(sol)in fase eterogenea può avvenire solo nei punti di contatto ed è rallentata dalla formazione del prodotto che isola i reagenti.
A
B
AB
La reazione può continuare solo se, ad elevata temperatura, i componenti A e B diffondono attraverso lo strato del prodotto e il prodotto AB diffonde, a sua volta, in senso inverso.
Reazione in fase liquida (fase fusa intergranulare)
I reagenti A e B si sciolgono nella fase fusa, reagiscono a livello atomico e il prodotto che si forma precipita in fase solida, essendo la fase termodinamicamente più stabile e quindi meno solubile rispetto ai reagenti.
A
AB
B
fase fusa

## Slide 8
Trasformazioni chimiche e fisiche durante la cottura
Trasformazioni durante la cottura
100-200°C essiccazione delle polveri
400-900°C decomposizione dei minerali delle argille
xAl2O3.ySiO2.zH2O  [xAl2O3 + ySiO2] (in forma reattiva)
600-900°C decarbonatazione del calcare
CaCO3  CaO
da 700 a 1000°C hanno luogo le reazioni in fase solida di CaO (ossido basico) con Al2O3 e SiO2 (ossidi acidi) e formazione di:
C3A e C2S + C4AF (fase ferrica)
da 1280° C formazione, sempre più abbondante, di fasi fuse basso-fondenti (eutettici) nel sistema C-A-S-F + impurezze di sodio e potassio
fino a 1500°C: la fase fusa permette la realizzazione in tempi brevi della reazione:
C2S + C  C3S
N.B.:
Il C3S si può formare solo a T>1250°C
La reazione può avvenire a temperature relativamente basse (1300-1500°C) solo se viene favorita dalla presenza di una fase liquida.
La reazione è reversibile, per cui per evitare che il C3S si decomponga è necessario che il prodotto all’uscita del forno venga raffreddato energicamente con getti di aria.
100-300°C
1500°C

## Slide 9
C3S alite
C2S belite
C3A
celite
C4AF
fase ferrica
Struttura del Clinker di Portland
Il prodotto che si ottiene (clinker di Portland) si presenta sotto forma di ciottoli in cui la fase fusa solidifica come fase vetrosa di fondo (20-30% in peso) e funge da collante per le fasi cristalline di neo-formazione: C3S, C2S, C3A e C4AF.

## Slide 10
Composizione del Clinker di Portland